PODNIKOVÁ NORMA


                          PND-01-001.16-13 ML
[image: image1.jpg]



Vinytol  388 HYG
       Účinnost od :  1.5.2013     
  

     

                                                       Vydání č.1
Tento materiálový list je přidružen k PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 388 HYG.
	podkladový materiál
	druh
	Technická tkanina

	
	složení
	PES/ba

	nános
	složení
	PVC

	Vlastnost
	Jednotka
	Hodnota
	Zkouší se  podle

	plošná hmotnost
	kg.m-2
	0,380 ± 0,030
	ČSN 647011

	tloušťka
	mm
	0,40 ± 0,05
	ČSN 647010
plocha Ø 30mm, tlak 4900 Pa

	šířka                                               
	cm
	138 ± 2
	

	síla při přetržení
	podél
	N/2 cm
	200
	ČSN 647012

	
	napříč
	
	70
	

	tažnost
	podél
	%
	10
	

	
	napříč
	
	10
	

	odpor proti dalšímu        x/ 

trhání
	podél
	N
	4
	ČSN 647032

	
	napříč
	
	8
	

	soudržnost
	podél
	N.m-1
	500
	ČSN 647030

	
	napříč
	
	500
	

	použitelnost v rozsahu teplot            x/
	ºC
	-20 až +60
	-

	Netolerované hodnoty uvedené  v materiálovém listu  jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/      označení pro informativní hodnoty

Doporučené použití: pro potravinářský a zdravotnický průmysl - splňuje parametry textilní normy Öko-Tex Standard 100 třídy I. a vyhovuje požadavkům Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.84/2001 Sb.



	Za výrobce schvaluje                                                     

 ---------------------                ----------------------
         datum                             podpis a razítko                                                   
	Za odběratele schvaluje 

 ---------------------                 ----------------------
         datum                              podpis a razítko                                                   


Nahrazuje : nový



                                         Vystavil :     Kondler Jiří
