PODNIKOVÁ NORMA



          PND 01-002.10-13 ML

[image: image1.jpg]



Vinytol 611 N EKO

       Účinnost od : 1.4. 2013                     




     


     Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 611 N EKO.

	podkladový materiál
	druh
	úplet

	
	složení
	PES

	nános
	složení
	PVC

	Vlastnost
	Jednotka
	Hodnota
	Zkouší se podle

	plošná hmotnost
	kg.m-2
	0,610 ± 0,030
	ČSN 64 7011

	šířka                                               
	cm
	140 ± 3
	ČSN 64 7010

	tloušťka                                                     x/
	mm
	1,0 ± 0,10
	

	síla při přetržení
	podél
	N/2 cm
	100
	ČSN 64 7012

	
	napříč
	
	70
	

	tažnost
	podél
	%
	60
	

	
	napříč
	
	110
	

	odpor proti dalšímu        x/ 

trhání
	podél
	N
	20
	ČSN 64 7032

	
	napříč
	
	15
	

	soudržnost vrstev
	podél
	N.m-1
	350 
	ČSN 64 7030

	
	napříč
	
	nestanovuje se 
	

	odolnost proti opak. ohybu  (při 23 o C)
	kc/st/st
	10/4/4
	ČSN 64 7029

	zkouška ohybem (při - 20 °C)  xx/
	
	bez porušení
	ČSN EN 1876-1

	stálobarevnost na světle
	stupeň
	6
	ČSN EN ISO 105-B02, met. 2

	zápalnost - cigareta
	
	nezapálí se
	ČSN EN 1021-1

	zápalnost - zápalka
	
	nezapálí se
	ČSN EN 1021-2

	hořlavost              
	nejvíce
	mm.min-1
	100
	ČSN ISO 3795

	použitelnost v rozsahu teplot         x/
	o C
	- 10 až +50
	

	Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/      označení pro informativní hodnoty

xx/    možné použití do -20 °C, ale bez dynamického namáhání

Doporučené použití: čalounické aplikace



	Za výrobce schvaluje                                                     

 ---------------------                ----------------------

         datum                             podpis a razítko                                                   
	Za odběratele schvaluje 

 ---------------------                 ----------------------

         datum                              podpis a razítko                                                   


Nahrazuje : nový





         Vystavil : ing. Koudelníček, ing. Těthal
