PODNIKOVÁ NORMA - návrh


          PND 01-002.xx-20 ML

[image: image1.jpg]



Vinytol 625 N HYG
       Účinnost od : 1.x. 2020                     




     


     Vydání č.1
Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 625 N HYG
	podkladový materiál
	druh
	technický úplet

	
	složení
	PES

	nános
	složení
	PVC

	Vlastnost
	Jednotka
	Hodnota
	Zkouší se podle

	plošná hmotnost
	kg.m-2
	0,610 ± 0,030
	ČSN 64 7011

	šířka                                               
	cm
	140 ± 3
	ČSN 64 7010

	tloušťka                                                     x/
	mm
	1,00 ± 0,10
	

	síla při přetržení
	podél
	N/2 cm
	100
	ČSN 64 7012

	
	napříč
	
	70
	

	tažnost
	podél
	%
	60
	

	
	napříč
	
	110
	

	odpor proti dalšímu        x/ 

trhání
	podél
	N
	20
	ČSN 64 7032

	
	napříč
	
	15
	

	soudržnost vrstev
	podél
	N.m-1
	400
	ČSN 64 7030

	
	napříč xx/
	
	nestanovuje se
	

	odolnost proti opak. ohybu 
(při 23 o C)
	podél
	kc/st/st
	10/4/4
	ČSN 64 7029

	
	napříč
	
	10/4/4
	

	otěry

(zatížení 44 kPa, protažení 5%)
	za sucha
	c/st./st
	500/4/4
	ČSN 64 7031

	
	za mokra
	
	250/3/3
	

	hořlavost              
	nejvíce
	mm.min-1
	100
	ČSN ISO 3795

	stanovení obsahu ftalátů u výrobku           xxx/
	hm. %
	max. 0,1
	ČSN EN 14372

	použitelnost v rozsahu teplot         x/
	o C
	-10 až +50
	

	Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.

x/      označení pro informativní hodnoty

xx/    zkoušku nelze vyhodnotit v souladu s předepsanou zkušební normou - dochází k párání úpletu
xxx /   označení pro typové zkoušky které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu nebo  
            technologie.

Výrobek splňuje normu EKO TEX STANDARD 100, výrobní třída I, vhodné pro děti do 3 let
Doporučené použití: čalounictví


	Za výrobce schvaluje                                                     

 ---------------------                ----------------------

         datum                             podpis a razítko                                                   
	Za odběratele schvaluje 

 ---------------------                 ----------------------

         datum                              podpis a razítko                                                   


Nahrazuje : nový




         

   Vystavil : Ing. Koudelníček
