 PODNIKOVÁ NORMA





    PND 72-047.01-09 ML

[image: image1.png]



Koženka Teporex Sanapur SN

Účinnost od :








                  Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k ČSN 64 7003 Syntetické usně - Koženky a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní  požadavky na koženku Teporex Sanapur SN.

          Teporex Sanapur SN má z lícové strany (nános PU)přirozenou antifungální (protiplísňovou) odolnost úpravy dle ČSN 79 3880 xx/ a dostačující přirozenou účinnost antibakteriální úpravy dle ČSN 79 3880 xx/

          Teporex Sanapur SN je možno zpracovávat technologií vysokofrekvenčního svařování.

podkladový materiál
druh
úplet 

PES


složení


Vlastnost

Jednotka
Hodnota
Zkouší se podle

plošná hmotnost

kg.m-2
0,200 ± 0,030
ČSN 64 7011

šířka

cm
140 ± 5
ČSN 64 7010 

síla při přetržení
podél
N/2 cm
150
ČSN 64 7012


napříč

12


tažnost
podél
%
40



napříč

120


odpor proti          x/
podél  
N
10
ČSN 64 7032

dalšímu  trhání
napříč

15


soudržnost vrstev
podél
N.m-1
350
ČSN 64 7030


napříč

350


stálobarevnost       xx/

v otěru
suchý

mokrý
stupeň šedé stupnice
3 - 4

3
ČSN EN ISO 105-X12

stálobarevnost       xx/

v potu kyselém
změna odst.

zapouštění
stupeň šedé stupnice
4

3 - 4
ČSN EN ISO 105-E04

stálobarevnost       xx/

v potu alkalickém
změna odst.

zapouštění
stupeň šedé stupnice
4

3 - 4
ČSN EN ISO 105-E04

rozměrové změny  xx/

pro praní a sušení
podél

napříč
%
±5

±5
ČSN EN 25077

  zápalnost  žhnoucí cigareta       xx/

nezapálí se
ČSN EN 1021-1

odolnost proti pronikání vody
cm.vod.sloupce
300
ČSN EN 20811

  propustnost pro vodní páry
mg.cm-2.h-1
2,0
ČSN 79 3818

  použitelnost v rozsahu teplot         x/
°C
-5 až +40


doporučené použití :         materiál určený pro potahy matrací - sanitární účely

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty

x/     
označení pro informativní hodnoty

xx/        označení pro typové zkoušky, které se provádějí při zavádění do výroby, změně materiálu

              nebo technologie

Za výrobce schvaluje                                                     Za odběratele schvaluje

------------------------                ----------------------          ---------------------       ----------------------

         podpis                                    razítko                           podpis                             razítko         



Nahrazuje: 
nový






Vystavil:Masař R.

Symboly pro ošetřování:

[image: image6.emf]    Praní v pračce, normální mechanické působení, máchání i odstřeďování    


[image: image2.png]


   žehlení - teplota max. 150°C


[image: image3.png]


   bubnová sušička při normálním programu sušení 45oC- v bubnu  

[image: image4.png]


    bělení – zákaz        

[image: image5.png]


   chemické čištění - tetrachloreten

� EMBED  ���








_100133488.doc
[image: image1.png]






_100131248.unknown

